# DETERMINATION EXPERIMENTALE

DE QUELQUES MATIERES PLASTIQUES

Programme :		B.O n°

Chapitre :		Des matériaux au quotidien.  Quelques propriétés des matériaux.

Contenu :		Paragraphe A - 1

Durée :		1 heure 30

Objectifs :			- Savoir qu’il existe de nombreuses sortes de matières plastiques

- Conduire un test permettant de distinguer différentes matières plastiques

- Suivre un protocole expérimental

Matériel :		- Echantillons de différentes matières plastiques, tous de forme et de taille voisines

- Un bécher contenant de l’eau

- Un bécher contenant de l’eau salée saturée

- une flamme, si possible un bec Bunsen, mais une lampe à alcool ou une bougie peut suffire

- Du papier abrasif si la flamme n’est pas assez chaude

Commentaires :

- L’élève doit pouvoir identifier facilement l’objet qui a été découpé en échantillons : cet échantillon provient de tel ou tel objet

- Pouvoir identifier le nom de la matière plastique par le symbole qui se trouve sur l’objet utilisé : le professeur gardera la partie de l’objet où est écrit le symbole de la matière plastique

- Le test du solvant n’a pas été utilisé en raison de sa dangerosité. De plus, il ne sert que de vérification

- Autre test : la rétractation dans l’eau bouillante si le temps le permet :

* mettre l’échantillon dans l’eau bouillante

* observer si ça se rétracte, auquel cas c’est du PET

- Il serait souhaitable de garder de quoi identifier les échantillons (par exemple : échantillon dans le fond de la bouteille qui a permis de les avoir)

- Il peut exister 2 noms différents pour la même famille. Exemple : le PEBD ou PEHD. Noter le logo correspondant.

- Il faut préciser le type d’emballage. Exemples : * bouteille de vinaigre coloré

* bouteille de liquide vaisselle Cora

# DETERMINATION EXPERIMENTALE

DE QUELQUES MATIERES PLASTIQUES

I. Description des trois tests proposés

Lire attentivement ci-dessous le compte-rendu d’expériences qu’un élève a noté sur son cahier.

Au départ, j’ai un ensemble de quelques échantillons de matières plastiques. Tout d’abord, je dépose successivement chaque échantillon dans un bécher contenant de l’eau douce. En appuyant légèrement sur chacun, je les partage en deux lots : ceux qui flottent et ceux qui coulent. Les échantillons qui flottent sont identifiés comme étant du polyéthylène. Ensuite, je n’utilise que les échantillons qui ont « coulé » dans le premier test pour leur faire subir un test de flottaison dans une solution de sel dans l’eau. La solution saturée de sel est préparée par le professeur en faisant dissoudre 30 g de sel par litre d’eau. En appuyant légèrement sur chacun, je les partage en deux lots : ceux qui flottent et ceux qui coulent. Les échantillons qui flottent sont identifiés comme étant du  polystyrène. Enfin, je n’utilise que les échantillons qui ont « coulé » dans le second test pour faire subir à chacun d’entre eux le troisième  test appelé le test de belstein. Pour cela, je décape soigneusement un fil de cuivre, je le  chauffe assez fortement, je touche l’échantillon à identifier avec le fil chaud jusqu’à le faire fondre légèrement et je remets le fil de cuivre dans la flamme. Si la matière plastique testée est du polychlorure de vinyle, la flamme prend une teinte verte assez nette. Attention, si la flamme n’est pas assez chaude, je dois parfaitement nettoyer le fil de cuivre entre deux tests successifs en le décapant avec du papier abrasif. Les échantillons qui n’ont pas permis de colorer la flamme en verdâtre ne peuvent pas être identifiés ici, et il faudrait leur faire subir d’autres tests. Peut-être est-ce du polyéthylène téréphtalate ?

a/ Combien de tests sont décrits ?

…………………………………………………………………………………………………………….

b/ Souligner de couleurs différentes la partie de texte qui correspond à chaque test.

c/ Pour chaque test, donner son nom et la nature de la matière plastique identifiée.

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

d/ Résumer la technique expérimentale pour chaque test en complétant le cadre correspondant : commencer par un verbe d’action et écrire une seule action par ligne.

II. Manipulations

Attention : bien respecter le protocole expérimental. Après chaque test, regrouper les échantillons de même nature en petits tas. Compléter un cadre de la feuille « résultat des manipulations » en indiquant la matière et l’objet.

Poursuivre le protocole avec les échantillons restants.

III. Pour aller plus loin

Récupérer ou recopier le logo sur différents objets en matière plastique et compléter les cadres de la feuille « résultats des manipulations ».

# DETERMINATION DE QUELQUES MATIERES PLASTIQUES

# FICHE TP ELEVE

RESULTATS DES MANIPULATIONS

## RESULTATS DES MANIPULATIONS

# Text boxes

TEST DE FLOTTABILITE  dans l’eau douce

les échantillons qui se rétractent sont en :

……………………..

les échantillons qui ne se rétractent pas

AUTRE TEST (non prévu ici) :

Rétractation dans l’eau bouillante

##### La technique expérimentale

##### La technique expérimentale

##### La technique expérimentale

Nom, prénom et classe

TEST DE BELSTEIN

Tous les échantillons proposés

les échantillons qui colorent la flamme en bleu-vert sont en :

……………………..

les échantillons qui ne verdissent pas la flamme

les échantillons qui flottent sont en :

…………………

les échantillons qui « coulent »

---------------------------------------------------------------------------

les échantillons qui « coulent »

les échantillons qui flottent sont en :

…………………

TEST DE FLOTTABILITE dans l’eau salée

✂

###### Objets

1

2

3

4

5

Matière (nom, abréviation et logo complet)

Matière (nom, abréviation et logo complet)

###### Objets

1

2

3

4

5

Matière (nom, abréviation et logo complet)

Matière (nom, abréviation et logo complet)

###### Objets

1

2

3

4

5

###### Objets

1

2

3

4

5

Matière (nom, abréviation et logo complet)

###### Objets

1

2

3

4

5

Matière (nom, abréviation et logo complet)

###### Objets

1

2

3

4

5

###### Objets

1

2

3

4

5

###### Objets

1

2

3

4

5

Matière (nom, abréviation et logo complet)

Matière (nom, abréviation et logo complet)