TP 9 : Avancement d’une réaction électrochimique Détermination de l’épaisseur d’un revêtement de zinc

Montage utilisé pour oxyder le zinc recouvrant la pièce à étudier.

Solution de chlorure de sodium c = 1,0 mol.L-1.

Boulon diamètre 5 mm (à mesurer avec précision).; profondeur d’immersion  50 mm (à mesurer avec précision).

I  80 mA (à mesurer avec précision).

Durée : 15 à 20 min

Vitesse de défilement du papier : 25 mm/min (SERVOTRACE).

Valeur de E(boulon) – E(ECS) :  -1000 mV (si zinc présent) ;  -300 mV si fer à nu.

Avec l’enregistreur SERVOTRACE, mesurer E(ECS)-E(boulon).

Détection de la disparition du dépôt de zinc : le potentiel de la pièce (mesuré par rapport à un électrode au calomel saturée) passera brusquement de la valeur E1 à la valeur E2.

En enregistrant E en fonction du temps, on obtiendra une courbe qui a l’allure suivante :

Une expérience a donné les résultats suivants :

Le calcul de l’épaisseur ep de la couche de zinc sera fait à l’aide de la relation :

ep=I×t1×M(Zn)2×ρ×S×F avec M(Zn)=65,37 g/mol et (Zn)=7140 kg.m-3

U = E(pièce)-E(ECS) en fonction du temps avec I = 81,8 mA

h = 43 mm ; diamètre = 5,4 mm ; t = 477 s  ep = 2,5 m